AFSCONNECTOR [PVC] INOX

FLEXIBLE KANAL KONNEKTÖR – PVC KAPLI POLYESTER

Teknik Özellikler

| AFSCONNECTOR[PVC] INOX |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Konstrüksiyon |  |  | Paslanmaz çelik + Kaplamalı kumaş + Paslanmaz çelik |
| PASLANMAZ ÇELİK |  |  |  |
| Paslanmaz Çelik Kalitesi |  |  | 316L |
| Paslanmaz Çelik Kalınlığı |  |  | 290 micron |
| KAPLAMALI KUMAŞ |  |  |  |
| Dokuma Kumaş |  |  | Polyester |
| Kaplama |  |  | PVC (Çift taraf) EN 14372 standardına göre ftalat içermez UV dayanımlı-dış ortam uygulamaları için uygun |
| Kaplamalı Kumaş Ağırlığı1 (ASTM D3776-96) |  |  | 550 g/m2 (16.2 oz/yd2) |
| Kaplamalı Kumaş Kalınlığı (ASTM D1777-96) |  |  | 450 micron (0.018 inch) |
| Çekme Dayanımı (Çözgü)2 |  |  | 1500 N |
| Çekme Dayanımı (Atkı)2 |  |  | 1400 N |
| Kopma Dayanımı (Çözgü) |  |  | 250 N |
| Kopma Dayanımı (Atkı) |  |  | 180 N |
| Renk |  |  | Gri & Siyah |
| Çalışma Sıcaklığı Aralığı |  |  | -30 C / + 70 C -22 F / + 158 F |
| Ateşe Tepki |  |  | Alev yürütmez |
| KENETLEME SİSTEMİ (Güvenli Dikiş) |  |  |  |
| Standart Uzunluk |  |  | 25 m |
| Paketleme |  |  | Tekli Karton Kutu |
| SERTİFİKA |  |  |  |
|  | USA | Intertek | UL 723 (ASTM E84)* FSI = 10 SDI = 400 |

1 : 1 oz/yd2 = 33,9 g/m2

2 :Çekme Dayanımı: Bir malzemenin gerildiğinde kırılmadan destekleyebileceği maksimum yük, malzemenin orijinal enine kesit alanına (kuvvet/alan) bölünür.

* : UL 723: Yapı malzemelerinin yüzey yanma özellikleri için olan bir test

UL 723, Yapı Malzemelerinin Yüzey Yanma Özellikleri Standardıdır. 24 ft uzunluğunda ve 2 ft genişliğinde bir numuneye çarpan bir yangın ile bir tünel aparatı içindeki yapı malzemelerinin test edilmesini içerir. Numune, sanki tavan konumundaymış gibi alev çarpacak şekilde yatay olarak monte edilir. Test, alev yayılması ve geliştirilen duman için derecelendirmeler verir. Bu yöntem aynı zamanda yaygın olarak ASTM E84 olarak da adlandırılır.

| PAKETLEME DETAYLARI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STANDART ÖLÇÜLER |  |  |  |  |
| Metal + Kumaş + Metal (mm x mm x mm) | Uzunluk (m) | Kutu Ölçüleri (mm x mm x mm) | Palet Ölçüsü (cm x cm x cm) | Kutular/Palet |
| 45 x 60 x 45 | 25 | 430 x 180 x 430 | 100 x 110 x 205 | 50 |
| 45 x 75 x 45 | 25 | 430 x 180 x 430 | 100 x 110 x 205 | 50 |
| 70 x 100 x 70 | 25 | 430 x 250 x 430 | 100 x 110 x 205 | 32 |