AFSCONNECTOR [FIRE FIGHTING] (HT900)

Teknik Özellikler

| AFSCONNECTOR[FIRE FIGHTING] (HT900) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Konstrüksiyon |  |  | Metal Sac + Kaplamalı Kumaş + Metal sac |
| METAL SAC |  |  |  |
| Metal sac tipi |  |  | Galvaniz çelik |
| Metal sac kalınlığı |  |  | 400 mikron |
| Metal sac gauge |  |  | 30 gauge |
| KAPLAMALI KUMAŞ |  |  |  |
| Kumaş Cinsi |  |  | Sıcaklığa dayanıklı özel kumaş |
| Kaplamalı Kumaş Ağırlığı (DIN EN 12127) |  |  | 660 g/m2 (19.5 oz/yd2) |
| Kaplamalı Kumaş Kalınlığı (DIN EN ISO 5084) |  |  | 660 mikron (0.026 inch) |
| Çekme Dayanımı (Atkı) |  |  | 1500 N/5 cm (EN ISO 13934-1) |
| Çekme Dayanımı (Çözgü) |  |  | 1800 N/5 cm (EN ISO 13934-1) |
| Renk |  |  | Gri ( iç kanal altın rengi) |
| Çalışma Sıcaklığı Aralığı |  |  | -10 C / + 900 C |
| Ateşe Tepki |  |  | Kumaş: Yanmaz Kaplama: Alev yürütmez |
| KENETLEME SİSTEMİ (Güvenli Dikiş) |  |  |  |
| Standart Uzunluk |  |  | 25 m |
| Paketleme |  |  | Tekli Karton Kutu |
| SERTİFİKA |  |  |  |
|  | Kanada | EXOVA | NFPA 701 |

| PAKETLEME DETAYLARI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STANDARD ÖLÇÜLER |  |  |  |  |
| Metal + Kumaş + Metal (mm x mm x mm) | Uzunluk (m) | Kutu Ölçüleri (mm x mm x mm) | Palet Ölçüsü (cm x cm x cm) | Kutular/Palet |
| 35 x 60 x 35 | 25 | 430 x 180 x 430 | 100 x 110 x 205 | 50 |
| 45 x 60 x 45 | 25 | 430 x 180 x 430 | 100 x 110 x 205 | 50 |
| 45 x 75 x 45 | 25 | 430 x 180 x 430 | 100 x 110 x 205 | 50 |
| 70 x 100 x 70 | 25 | 430 x 250 x 430 | 100 x 110 x 205 | 32 |