ÜRÜN : AFSCONNECTOR[NEOPRENE]

TEST : NFPA 701

LABORATUVAR : EXOVA (Kanada)

ÜRÜN : AFSCONNECTOR[PU]

TEST : 300 C / 1 saat

LABORATUVAR : APPLUS (İspanya)

ÜRÜN : AFSCONNECTOR[PU]

TEST : M0

LABORATUVAR : SNPE (Fransa)

ÜRÜN : AFSCONNECTOR[PU]

TEST : NFPA 701

LABORATUVAR : EXOVA (Kanada)

ÜRÜN : AFSCONNECTOR[PU]

AFSCONNECTOR[NEOPRENE]

TEST : UL 723 (ASTM E84, NFPA 255)

LABORATUVAR : UL (Amerika)

ÜRÜN : AFSCONNECTOR[PU]

AFSCONNECTOR[SILICONE]

TEST : 400 C / 2 saat

LABORATUVAR : APPLUS (İspanya)

ÜRÜN : AFSCONNECTOR[PVC]

TEST : UL 723 (ASTM E84, NFPA 255)

LABORATUVAR : INTERTEK (Amerika)

AFSCONNECTOR

SERTİFİKALARI